Aceites Mono-Grados Sin Detergente

Los aceites monogrados REIKER ND estan formulados con buenas bases refinadas, las cuales pueden ser usadas en vehículos usados, motores gastados y con alto consumo de aceite.

Los aceites monogrados REIKER ND pueden ser usados donde se recomienda aceite mineral sin detergentes ni aditivos dispersantes. Clasificacion API SA/SB. Puede se utilizado en aceites para cajas mecanicas GL-1, aceite para maquinaria en general, baja presión, aplicaciones hidráulicas no críticas, compresores de trabajo liviano y otras aplicaciones. Los aceites monogrados REIKER ND no estan recomendados para vehículos nuevos, motores reconstruidos o cualquier otro tipo de vehículo de años recientes equipados con lifters de válvulas hidráulicas.

| Grado SAE | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad ( Lb / GL.) | 7.4 | 7.45 | 7.48 |
| Punto de Derrame, °F | -5 | -1 | 10 |
| Gravedad, API, 60°F | 23.4 | 19.8 | 24.2 |
| Indice De Viscosidad | 50 | 50 | 56 |
| Viscosidad cSt @ 40°C | 129 | 203.5 | 264 |
| cSt @ 100°C | 10.7 | 14.2 | 17 |
| Punto de Ignición °C | 400 | 650 | 1000 |